Charakterystyka produktów użytych do wymiany wykładziny i naprawy podłoża

1 . Wykładzina homogeniczna Tarkett iQ  GRANIT  lub równoważna o następującej charakterystyce :

Certyfikat CE                                  EN14041

Klasyfikacja                                     EN685 do użytku komercyjnego 34 i w przemyśle 43

grubość warstwy użytkowej            EN 429 2,0 mm

grubość całkowita  2,0 mm

stabilność wymiarów                       EN434  < 0,4 % rolki

ognioodporność                               EN 13501-1  Bfl s1

grupa ścieralności                            EN 660-2    Grupa T : < 2,0 mm3

wgniecenie resztkowe                     EN 433 ok. <0,02 mm

oddziaływanie nóżek od mebli       EN 425  brak uszkodzeń

właściwości elektrostatyczne         EN 1815,2 kV

ogrzewanie podłogowe do temperatury 27 °C

trwałość kolorów                           EN ISO 105-B02  >6

odporność chemiczna                    EN 423 dobra

odporność na bakterie                   ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu

antypoślizgowość                          DIN 51130  R9

EN 13896 > 0,3

2.Środek gruntujący  Uzin PE 360 lub równoważny

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowania chłonnych, mineralnych podłoży przed zastosowaniem anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych.

Nadaje się do zastosowania na /pod ,mocno obciążane pomieszczenia mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej i przemysłowej.

Dane techniczne;

-wydajność  do 150 g/m2

-czas schnięcia lub nanoszenia kolejnej warstwy  po 30-60 minutach.

3. Masa naprawcza Uzin NC 182 lub równoważna

Cementowa masa naprawcza przeznaczona do stosowania w dowolnym zakresie grubości warstw.

Zastosowanie do wypełnienia dziur i ubytków, miejscowego szpachlowania i wyrównania powierzchni.

Właściwości :

- brak ograniczenia co do grubości nakładanej warstwy

- do 60 minut możliwość układania wykładziny

Deklarowane właściwości użytkowe :

-reakcja na ogień A1fl

wydzielanie substancji korozyjnych CT

wytrzymałość na ściskanie  C30

wytrzymałość na zginanie F7

4. Masa niwelująco-wyrównująca z włóknem szklanym Uzin NC 175  lub równoważna

- niskoemisyjna, samopoziomująca, zbrojona włóknem szklanym masa cementowa do wyrównania podłoży w zakresie grubości warstwy od 3-20 mm. Przeznaczona do wykonywania równego, dobrze chłonnego podłoża pod wykładziny podłogowe i parkiety na podłożach  zawierających szczeliny, lekko sprężynujących lub jastrychach.

Deklarowane właściwości  użytkowe:

odporność ogniowa  A1 fl-s1

klasa wytrzymałości na ściskanie  C40

klasa wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu  F10

zużycie ok. 1,6 kg/m2 na 1mm gr. warstwy

możliwość wchodzenia  po 2 godzinach

możliwość układania wykładziny po ok. 20 godz.

5.Klej do wykładziny Uzin  KE 418 lub równoważny  klej dyspersyjny na bazie wodnej.

Przeznaczony do klejenia homogenicznych i heterogenicznych wykładzin z PCV i CV w budownictwie  mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Nadaje się do stosowania na podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym, pod obciążeniem krzesłami na rolkach wg Din EN 12529 oraz pod wykładziny czyszczone szamponem na mokro oraz metodą natryskowo-ekstrakcyjną.

Właściwości

- zużycie do 400 g/m2

- obciążenie po 24-48 godzin.

6.Klej kontaktowy Uzin GN 222 lub równoważny klej rozpuszczalnikowy do połączenia i przyklejenia listew przypodłogowych, profili i wykładzin.

Środek wiążący: kauczuk polichloroprenowy z dodatkiem żywic podwyższających siłę klejenia.

Dane techniczne:

zużycie do 400 g/m2

czas klejenia wstępnego po odparowaniu  5-20 minut

czas klejenia kontaktowego do 3 godzin

wytrzymałość końcowa po 2-3 dniach.

7. Listwa wyobleniowa QUEST  810-02 lub równoważna  listwa montażowo-wykończeniowa przyścienna z tworzywa sztucznego  o szerokości 25 mm  i wysokości 25mm  zaokrąglona  na połączeniu szerokości i wysokości ścianek.

8 Sznur do zgrzewania wykładziny Tarkett lub równoważny w kolorze wykładziny maskujący spoiny zgrzewania.